Table S1. Physical and mechanical parameters for the prepared glasses

| Properties | PbBi10 | PbBi12 | PbBi14 | PbBi16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ (gcm-3) | 4.759 | 5.026 | 5.293 | 5.561 |
| Mm (gmol-1) | 153.211 | 164.529 | 175.847 | 187.165 |
| Vm(cm3mol-1) | 32.194 | 32.736 | 33.223 | 33.657 |
| N x 1021 (ionscm-3) | 1.871 | 2.208 | 2.538 | 2.863 |
| dB-Bx 10-8 (cm) | 3.767 | 3.692 | 3.623 | 3.559 |
| rp x 10-8 (cm) | 3.270 | 3.094 | 2.954 | 2.838 |
| ri x 10-8 (cm) | 8.116 | 7.679 | 7.331 | 7.042 |
| F x1015 (cm2) | 1.870 | 2.089 | 2.292 | 2.484 |
| OPD | 80.761 | 78.813 | 77.056 | 75.468 |
| OMV (cm3mol-1) | 12.382 | 12.688 | 12.978 | 13.251 |
| E (GPa) | 72.740 | 68.749 | 65.017 | 61.512 |
| B (GPa) | 50.081 | 46.328 | 42.965 | 39.932 |
| G (GPa) | 30.845 | 29.283 | 27.809 | 26.412 |
| L (GPa) | 91.207 | 85.372 | 80.044 | 75.149 |

Table S2. Optical parameters for the prepared glasses

| Optical Properties | PbBi10 | PbBi12 | PbBi14 | PbBi16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eg (eV) | 2.969 | 2.905 | 2.881 | 2.813 |
| n | 2.405 | 2.423 | 2.429 | 2.449 |
| ε | 5.786 | 5.872 | 5.904 | 5.999 |
| εopt | 4.786 | 4.872 | 4.904 | 4.999 |
| Rm (cm3mol-1) | 19.789 | 20.260 | 20.614 | 21.035 |
| αm x 10-24 (cm3) | 7.849 | 8.036 | 8.176 | 8.343 |
| αe x 1023 | 8.726 | 8.785 | 8.807 | 8.871 |
| RL | 0.170 | 0.173 | 0.174 | 0.177 |
| T | 0.709 | 0.705 | 0.704 | 0.699 |
| M | 0.385 | 0.381 | 0.379 | 0.375 |
| χ* | 0.798 | 0.781 | 0.774 | 0.756 |
| χ(1) | 0.381 | 0.388 | 0.391 | 0.398 |
| χ3 x 10-15 (esu) | 1.751 | 1.665 | 1.634 | 1.548 |
| n2optical x 10-14 (esu) | 2.742 | 2.590 | 2.534 | 2.382 |

Table S3. The MAC of the prepared sample.

| Energy (MeV) | MAC (cm2g-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1.50E-02 | 59.944 | 64.516 | 68.500 | 72.002 |
| 2.00E-02 | 42.207 | 46.024 | 49.349 | 52.272 |
| 3.00E-02 | 14.784 | 16.130 | 17.303 | 18.333 |
| 4.00E-02 | 11.263 | 11.608 | 11.909 | 12.173 |
| 5.00E-02 | 6.304 | 6.497 | 6.665 | 6.813 |
| 6.00E-02 | 3.929 | 4.049 | 4.155 | 4.247 |
| 8.00E-02 | 1.884 | 1.943 | 1.994 | 2.038 |
| 1.00E-01 | 2.818 | 3.054 | 3.260 | 3.441 |
| 1.50E-01 | 1.049 | 1.132 | 1.205 | 1.269 |
| 2.00E-01 | 0.544 | 0.584 | 0.618 | 0.648 |
| 3.00E-01 | 0.246 | 0.260 | 0.272 | 0.282 |
| 4.00E-01 | 0.158 | 0.164 | 0.170 | 0.175 |
| 5.00E-01 | 0.120 | 0.123 | 0.127 | 0.129 |
| 6.00E-01 | 0.099 | 0.101 | 0.103 | 0.105 |
| 8.00E-01 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.080 |
| 1.00E+00 | 0.065 | 0.065 | 0.066 | 0.066 |
| 1.50E+00 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.051 |
| 2.00E+00 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 3.00E+00 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 4.00E+00 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.038 |
| 5.00E+00 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| 6.00E+00 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |
| 8.00E+00 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 |
| 1.00E+01 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 |
| 1.50E+01 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.044 |

Table S4. The LAC of the prepared sample.

| Energy (MeV) | LAC (cm-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1.50E-02 | 285.275 | 324.259 | 362.570 | 400.401 |
| 2.00E-02 | 200.864 | 231.316 | 261.206 | 290.687 |
| 3.00E-02 | 70.356 | 81.068 | 91.582 | 101.952 |
| 4.00E-02 | 53.599 | 58.341 | 63.032 | 67.693 |
| 5.00E-02 | 29.999 | 32.654 | 35.280 | 37.890 |
| 6.00E-02 | 18.696 | 20.352 | 21.991 | 23.619 |
| 8.00E-02 | 8.968 | 9.764 | 10.552 | 11.335 |
| 1.00E-01 | 13.409 | 15.350 | 17.255 | 19.136 |
| 1.50E-01 | 4.990 | 5.690 | 6.377 | 7.055 |
| 2.00E-01 | 2.590 | 2.933 | 3.271 | 3.604 |
| 3.00E-01 | 1.171 | 1.305 | 1.438 | 1.569 |
| 4.00E-01 | 0.752 | 0.826 | 0.900 | 0.973 |
| 5.00E-01 | 0.570 | 0.620 | 0.670 | 0.719 |
| 6.00E-01 | 0.471 | 0.509 | 0.546 | 0.583 |
| 8.00E-01 | 0.366 | 0.392 | 0.417 | 0.443 |
| 1.00E+00 | 0.309 | 0.329 | 0.349 | 0.369 |
| 1.50E+00 | 0.239 | 0.253 | 0.268 | 0.282 |
| 2.00E+00 | 0.209 | 0.222 | 0.235 | 0.247 |
| 3.00E+00 | 0.183 | 0.195 | 0.207 | 0.219 |
| 4.00E+00 | 0.173 | 0.185 | 0.197 | 0.210 |
| 5.00E+00 | 0.169 | 0.182 | 0.195 | 0.207 |
| 6.00E+00 | 0.168 | 0.182 | 0.195 | 0.208 |
| 8.00E+00 | 0.171 | 0.185 | 0.200 | 0.214 |
| 1.00E+01 | 0.176 | 0.192 | 0.207 | 0.222 |
| 1.50E+01 | 0.191 | 0.209 | 0.227 | 0.244 |

Table S5. TheHVL of the prepared sample.

| Energy (MeV) | HVL (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1.50E-02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 2.00E-02 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 3.00E-02 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 |
| 4.00E-02 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |
| 5.00E-02 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.018 |
| 6.00E-02 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.029 |
| 8.00E-02 | 0.077 | 0.071 | 0.066 | 0.061 |
| 1.00E-01 | 0.052 | 0.045 | 0.040 | 0.036 |
| 1.50E-01 | 0.139 | 0.122 | 0.109 | 0.098 |
| 2.00E-01 | 0.268 | 0.236 | 0.212 | 0.192 |
| 3.00E-01 | 0.592 | 0.531 | 0.482 | 0.442 |
| 4.00E-01 | 0.922 | 0.839 | 0.770 | 0.712 |
| 5.00E-01 | 1.217 | 1.118 | 1.035 | 0.964 |
| 6.00E-01 | 1.472 | 1.363 | 1.269 | 1.188 |
| 8.00E-01 | 1.895 | 1.770 | 1.661 | 1.565 |
| 1.00E+00 | 2.244 | 2.107 | 1.986 | 1.878 |
| 1.50E+00 | 2.900 | 2.735 | 2.589 | 2.457 |
| 2.00E+00 | 3.313 | 3.123 | 2.954 | 2.802 |
| 3.00E+00 | 3.784 | 3.550 | 3.345 | 3.162 |
| 4.00E+00 | 4.004 | 3.740 | 3.510 | 3.306 |
| 5.00E+00 | 4.095 | 3.809 | 3.562 | 3.346 |
| 6.00E+00 | 4.115 | 3.815 | 3.558 | 3.334 |
| 8.00E+00 | 4.053 | 3.738 | 3.471 | 3.241 |
| 1.00E+01 | 3.938 | 3.618 | 3.349 | 3.119 |
| 1.50E+01 | 3.632 | 3.319 | 3.058 | 2.836 |

Table S6. The MFP of the prepared sample.

| Energy (MeV) | MFP (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 1.50E-02 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 2.00E-02 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 3.00E-02 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |
| 4.00E-02 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 |
| 5.00E-02 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.026 |
| 6.00E-02 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 0.042 |
| 8.00E-02 | 0.112 | 0.102 | 0.095 | 0.088 |
| 1.00E-01 | 0.075 | 0.065 | 0.058 | 0.052 |
| 1.50E-01 | 0.200 | 0.176 | 0.157 | 0.142 |
| 2.00E-01 | 0.386 | 0.341 | 0.306 | 0.277 |
| 3.00E-01 | 0.854 | 0.766 | 0.695 | 0.637 |
| 4.00E-01 | 1.331 | 1.210 | 1.111 | 1.027 |
| 5.00E-01 | 1.756 | 1.613 | 1.493 | 1.391 |
| 6.00E-01 | 2.124 | 1.966 | 1.831 | 1.714 |
| 8.00E-01 | 2.734 | 2.554 | 2.397 | 2.258 |
| 1.00E+00 | 3.237 | 3.039 | 2.865 | 2.709 |
| 1.50E+00 | 4.183 | 3.946 | 3.734 | 3.544 |
| 2.00E+00 | 4.780 | 4.505 | 4.261 | 4.042 |
| 3.00E+00 | 5.459 | 5.122 | 4.826 | 4.562 |
| 4.00E+00 | 5.777 | 5.396 | 5.063 | 4.770 |
| 5.00E+00 | 5.908 | 5.495 | 5.139 | 4.827 |
| 6.00E+00 | 5.937 | 5.504 | 5.133 | 4.809 |
| 8.00E+00 | 5.848 | 5.393 | 5.008 | 4.675 |
| 1.00E+01 | 5.681 | 5.220 | 4.832 | 4.500 |
| 1.50E+01 | 5.240 | 4.788 | 4.411 | 4.092 |